福建省产品质量监督抽查实施细则

内墙涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取3kg的样品2份，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

2 检验依据

表1合成树脂乳液内墙涂料面漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 |
|  | 苯系物总和含量（限苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）） | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 |
|  | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属 | GB 18582-2008 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 对比率 | GB/T 23981-2009 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |

表2  合成树脂乳液内墙涂料底漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 |
|  | 苯系物总和含量（限苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）） | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 |
|  | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属 | GB 18582-2008 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 抗泛碱性 | GB/T 9756-2018 |

表3内墙涂料底漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 |
|  | 苯系物总和含量（限苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）） | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 |
|  | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属 | GB 18582-2008 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 抗泛碱性 | JG/T 210-2018 |

表4  建筑室内用腻子产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 |
|  | 苯系物总和含量（限苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）） | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 |
|  | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属 | GB 18582-2008 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温贮存稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 |
| 7 | 耐水性（一般型除外） | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2008  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。