福建省产品质量监督抽查实施细则

外墙涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取3kg的样品2份，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料应按施工配套要求，抽取相应的底涂、面涂（罩光漆）各0.5kg。

2 检验依据

表1  合成树脂乳液外墙涂料面漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 对比率 | GB/T 9755-2014 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 9 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |
| 10 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 |
| 注a：乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。 |

表2  合成树脂乳液外墙涂料底漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 抗泛盐碱性 | GB/T 9755-2014 |
| 注a：乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。 |

表3  溶剂型外墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 24408-2009 GB 18582-2020 |
| 3 | 甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 | GB 24408-2009 |
|  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）含量总和b | GB 24408-2009 |
| 6 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 7 | 对比率 | GB/T 9757-2001 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9757-2001 |
| 注：a.乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。b.2020年12月1日前生产的产品检测游离二异氰酸酯（TDI和HDI）含量总和项目，2020年12月1日后生产的产品不检测游离二异氰酸酯（TDI和HDI）含量总和项目； |

表4  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（外用或外墙）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 主涂料低温稳定性 | JG/T 24-2018 |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |
| 注a：乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。 |

表5  建筑外墙用腻子产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)a | GB 24408-2009 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 |
| 9 | 腻子膜柔韧性 | JG/T 157-2009 |
| 注a： 2020年12月1日前生产的产品检测乙二醇醚及醚酯含量总和项目，2020年12月1日后生产的产品不检测乙二醇醚及醚酯含量总和项目。 |

表6  弹性建筑涂料（外墙面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 对比率 | JG/T 172-2014 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 耐沾污性 | JG/T 172-2014 |
| 9 | 拉伸强度（标准状态） | JG/T 172-2014 |
| 10 | 断裂伸长率（标准状态） | JG/T 172-2014 |
| 11 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 注a：乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。 |

表7  建筑内外墙用底漆（外墙）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
|  | 甲醛含量 |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量a | GB 18582-2020 |
| 4 | 重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 |
|  | 可溶性重金属含量（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | JG/T 210-2018 |
| 6 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 8 | 抗泛碱性 | JG/T 210-2018 |
| 注a：乙二醇醚及醚酯总和含量项目仅限装饰板涂料。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9757-2001   溶剂型外墙涂料

GB 24408-2009  建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

JG/T 24-2018  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 157-2009   建筑外墙用腻子

JG/T 172-2014   弹性建筑涂料

JG/T 210-2018   建筑内外墙用底漆

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。