福建省产品质量监督抽查实施细则

床上用品（无填充物）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件/床/套，其中1件/床/套作为检验样品，1件/床/套为备用样品。其中仅抽查枕套，每批次产品抽取样品3件/床/套，其中2件/床/套作为检验样品，1件/床/套为备用样品。

2 检验依据

表1床上用品（无填充物）检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007FZ/T 01057.2-2007FZ/T 01057.3-2007FZ/T 01057.4-2007FZ/T 01057.6-2007GB/T 2910.1-2009GB/T 2910.2-2009GB/T 2910.3-2009GB/T 2910.4-2009GB/T 2910.6-2009GB/T 2910.7-2009GB/T 2910.8-2009GB/T 2910.11-2009GB/T 2910.12-2009GB/T 2910.18-2009GB/T 2910.20-2009GB/T 2910.22-2009FZ/T 01101-2008FZ/T 01112-2012FZ/T 01026-2017FZ/T 01095-2002FZ/T 30003-2009GB/T 16988-2013 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2009GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2002GB/T 18886-2019 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 重金属 | GB/T 30157-2013 |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 |
| 12 | 燃烧性能 | GB/T 14644-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 22796-2009 被、被套

GB/T 22797-2009 床单

GB/T 22800-2009 星级旅游饭店用纺织品

GB/T 22843-2009 枕、垫类产品

GB/T 22844-2009 配套床上用品

GB/T 22864-2009 毛巾

GB/T 22864-2020 毛巾

GB/T 33734-2017 机织婴幼儿床上用品

FZ/T 34003-2011 亚麻床上用品

FZ/T 61001-2006 纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61001-2019 纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002-2006化纤仿毛毛毯

FZ/T 61002-2019化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004-2017 拉舍尔毛毯

FZ/T 61005-2015 线毯

FZ/T 62016-2009 无捻毛巾

FZ/T 62026-2015 手工粗布床单

FZ/T 62027-2015 磨毛面料床单

FZ/T 62028-2015 针织床单

FZ/T 62029-2015 手工粗布被套

FZ/T 62030-2015 磨毛面料被套

FZ/T 62031-2015 针织被套

FZ/T 62033-2016 超细纤维毛巾

FZ/T 62037-2017 灯芯绒被套

FZ/T 62038-2017 灯芯绒床单

FZ/T 81005-2017 绗缝制品

 相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。