福建省产品质量监督抽查实施细则

针织品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品种类 | 抽样数量  （条/件/套） | 检验样品数量  （条/件/套） | 备用样品数量  （条/件/套） |
| 针织成人服装 | 3 | 2 | 1 |
| 针织儿童服装 | 4 | 2 | 2 |
| 针织婴幼儿服装 | 6 | 4 | 2 |
| 针织配件（袜子等） | 16 | 10 | 6 |
| 围巾、帽子 | 3 | 2 | 1 |
| 浴巾 | 2 | 1 | 1 |
| 面巾 | 6 | 4 | 2 |
| 方巾（30cm×30cm以上） | 10 | 6 | 4 |
| 方巾（30cm×30cm及以下） | 14 | 8 | 6 |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | | | |

2 检验依据

表2 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | / |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | / |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 | / |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | / |
| 5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | / |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | 针织产品只考核直向 |
| 7 | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 14576-2009 | 产品标准未要求不考核 |
| 8 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.101-2009  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 | / |
| 9 | 吸水性 | GB/T 22799-2009  GB/T 22799-2019 | 仅考核毛巾类产品 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

GB/T 22853-2009 针织运动服

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 22854-2009 针织学生服

GB/T 22864-2009 毛巾

GB/T 22864-2020 毛巾

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 43015-2011 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73002-2016 针织帽

FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73017-2014 针织家居服

FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2009 针织裤

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73030-2009 针织袜套

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73035-2010 针织彩棉内衣

FZ/T 73037-2019 针织运动袜

FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩

FZ/T 73044-2012 针织配饰品

FZ/T 73045-2013 针织儿童服装

FZ/T 73049-2014 针织口罩

FZ/T 73052-2015 水洗整理针织服装

FZ/T 73057-2017 自由裁针织服装

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 73062-2019 针织沙滩服

FZ/T 73063-2019 针织孕妇装

FZ/T 74005-2016 针织瑜伽服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。