**福建省市场监督管理局**

**工业产品-食品接触用塑料制品质量省级监督抽查结果公告**

**（2023年第100期）**

近期，依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目，福建省市场监督管理局组织对生产企业食品接触用塑料制品产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查415家企业492批次产品，其中8批次不合格，不合格发现率为1.6%。

省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）规定，现将抽查结果予以公告。

**表1 福建省食品接触用塑料制品产品质量省级监督抽查结果（合格）**

| 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州闽乔塑胶有限公司 | 塑料菜板(PE) | φ390×14mm | / | 2021-12-1 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
| 泉州闽乔塑胶有限公司 | 保鲜盒（PP） | 715mL | / | 2021-11-18 | 合格 |
| 泉州和达塑胶有限公司 | 塑料菜板(PE) | 375×260×7mm | / | 2021-12-17 | 合格 |
| 泉州市捷达彩色包装有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/AL/CPP) | mm:135×(55+25)×0.100 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 泉州市华山彩色印刷有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/CPP) | mm:275×(135+57)×0.052 | / | 2021-9-23 | 合格 |
| 泉州市博恩包装印刷有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPA/LDPE) | mm:315×400×0.100 | / | 2022-2-26 | 合格 |
| 南安市丰州思康塑料加工厂 | 吸管（PP) | / | / | 2022-1-22 | 合格 |
| 南安市新达包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPA/VMPET/PE) | mm:315×200×0.080 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 福建天聚食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 330mL | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 泉州市坤鸿顺塑胶制品有限公司 | PET塑料瓶 | 650mL | / | 2022-2-24 | 合格 |
| 南安市诚兴软包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋(PET/PE) | mm:230×170×0.100 | / | 2022-2-25 | 合格 |
| 福建省南安市宝华软包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/VMPET/PE） | mm:110×(52+17)×0.057 | / | 2022-2-21 | 合格 |
| 南安市金发彩印有限责任公司 | 食品包装用复合膜(KPET/CPP) | mm:190×0.050 | / | 2021-12-10 | 合格 |
| 南安市华悦塑料彩印有限公司 | 食品包装用商品零售包装袋(PE) | mm:200×250×0.030 | / | 2022-2-10 | 合格 |
| 南安市俊红纸塑包装有限公司 | 食品包装用商品零售包装袋(PP) | mm:220×270×0.019 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 南安市省新华兴塑料厂 | PE食品保鲜膜 | 30cm×20m | / | 2021-10-12 | 合格 |
| 南安市省新华兴塑料厂 | 一次性手套（PE） | 50个/包 | / | 2021-5-8 | 合格 |
| 泉州闽新包装有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/VMPET/PE) | mm:210×(80+40)×0.060 | / | 2021-12-6 | 合格 |
| 泉州市三新塑业有限公司 | 食品包装用商品零售包装袋(PE) | mm:220×370×0.030 | / | 2022-2-18 | 合格 |
| 福建省南安市德融塑胶有限公司 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | mm:370×0.070 | / | 2022-1-12 | 合格 |
| 南安市源鑫纸塑彩印有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/CPP) | mm:110×(58+12)×0.055 | / | 2021-12-7 | 合格 |
| 福建省安溪圣麒龙包装有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/VMPET/PE) | mm:118×(55+20)×0.055 | / | 2022-2-21 | 合格 |
| 泉州瑞麦食品有限公司 | 食品包装用聚乙烯管状瓶（PE） | / | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 石狮市炎英塑胶制品有限公司 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | mm:815×0.020 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建省炎英包装科技有限公司 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | mm:1015×0.020 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 石狮市明达包装装璜有限公司 | 食品包装用复合袋(PET/VMPET/CPP) | mm:170×260×0.080 | / | 2021-10-19 | 合格 |
| 泉州市汇翔包装新材料有限公司 | 食品包装用PET片材 | mm:510×0.55 | / | 2021-9-19 | 合格 |
| 泉州柏骏胶印有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/AL/PE) | mm:125×(58+20)×0.080 | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 晋江市泉信塑料制品有限公司 | 塑料棒（PP) | 0.6g/个 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 晋江市华佳工艺塑料制品有限公司 | 塑料汤匙（PS) | / | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 厦门闽兴包装科技有限公司 | 塑料餐盒（PP) | / | / | 2022-2-24 | 合格 |
| 厦门盛宏祺印刷有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜（PE） | mm:260×0.080 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 厦门市燕杰工贸有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPP/CPP) | mm:220×310×0.060 | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 厦门翔睿包装制品有限公司 | 塑料汤匙（PP) | / | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门市汇盈印刷包装有限公司 | 食品包装用复合袋(PET/VMPET/PE) | mm:200×280×0.080 | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 厦门心合塑胶制品有限公司 | 食品包装用商品零售包装袋(PE) | mm:770×(390+120)×0.038 | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 厦门彩臣包装印刷有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPA/LDPE) | mm:220×280×0.070 | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 福建省尤溪山源天然山泉水厂（普通合伙） | PET无汽饮料瓶 | 390mL | / | 2022-4-17 | 合格 |
| 三明冠辉包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.055） | mm：145×110×0.070 | / | 2022-1-4 | 合格 |
| 永安市嘉泰包装材料有限公司 | 固体食品包装用纸基复合材料（纸/LDPE/Al/LDPE/LDPE) | 110g×977mm | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 清流县天芳悦潭制水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 335mL | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 武平县石径岭山泉水厂 | PET无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 福建鑫晟包装有限公司 | 塑料编织袋 | mm:450×695 | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 龙岩市顺兴包装制品有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm：320×260×0.07 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福建龙岩龙嶂山实业开发有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 520mL | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 龙岩市标锐塑料制品有限公司 | PET瓶 | 780mL | / | 2022-2-16 | 合格 |
| 龙岩市标锐塑料制品有限公司 | 塑料瓶盖（PP） | 内径：95mm | / | 2022-2-16 | 合格 |
| 龙岩市永定区兴星塑料制品厂 | PET无汽饮料瓶 | 330mL | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 龙岩市永定区兴星塑料制品厂 | 塑料防盗瓶盖(PP) | 口径：30mm | / | 2022-4-6 | 合格 |
| 福建永诚利矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 龙岩印象雨林矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 福建龙岩梅花山矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 560mL | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 南靖县雨林山泉饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 400mL | / | 2022-4-23 | 合格 |
| 漳州合益塑料有限公司 | PET瓶 | / | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 漳州合益塑料有限公司 | 塑料瓶盖（PP） | / | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 福建壹工软包装科技有限公司 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | mm:490×0.055 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 龙海市兰升彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/LDPE） | mm：350×230×0.07 | / | 2022-4-12 | 合格 |
| 龙海市丹艺塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm:330×310×0.068 | / | 2022-3-27 | 合格 |
| 漳州华顺彩印包装有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm:227×0.054 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 漳州市圣铭工贸股份有限公司 | 瓶坯（PET） | 20g | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 漳州市紫山矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 漳州市宏利嘉塑料制品有限公司 | 食品用工具塑料保鲜盒底（PS） | / | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 漳州市塑邦塑料制品有限公司 | 塑料托盒（PET） | / | / | 2022-4-17 | 合格 |
| 漳州市众恒塑料制品有限公司 | 塑料托盘（PP） | / | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 龙海市红鑫塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm:195×（225+45）×0.088 | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 龙海市晖烨塑料制品有限公司 | 塑料托盘（PET） | / | / | 2022-4-23 | 合格 |
| 龙海市正豪塑料制品有限公司 | 塑料托盘（PS） | / | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 龙海市河兴塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.050） | mm：205×195×0.065 | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 龙海市日盛塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.053） | mm：350×300×0.070 | / | 2022-4-7 | 合格 |
| 龙海市日盛塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：400×280×0.080 | / | 2022-4-7 | 合格 |
| 龙海市盛鑫彩印厂 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm:360×255×0.065 | / | 2022-3-25 | 合格 |
| 漳州建达塑料包装有限公司 | 塑料托盘（PP） | / | / | 2022-4-2 | 合格 |
| 漳州市闽乐彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/CPP） | mm:310×240×0.053 | / | 2022-4-29 | 合格 |
| 漳州盛达包装制品有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/LDPE） | mm:280×200×0.080 | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 漳州市新茂彩印包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.060） | mm：260×160×0.075 | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 漳州市优信塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋（PP） | mm：300×200×0.030 | / | 2022-5-3 | 合格 |
| 漳州市优信塑料制品有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/CPP） | mm:205×(120+40)×0.052 | / | 2022-5-2 | 合格 |
| 福建康之味食品工业有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 503mL | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 漳州市东昌塑包有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/LDPE） | mm:168×107×0.080 | / | 2022-1-18 | 合格 |
| 福建恒源包装材料有限公司 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | mm：705×0.035 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 福建恒源包装材料有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm:23.8×0.049 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 漳州三通家居用品有限公司 | 手套（PE） | / | / | 2022-1-21 | 合格 |
| 漳州三通家居用品有限公司 | 保鲜膜（PE） | / | / | 2021-5-17 | 合格 |
| 福建省长泰连缘实业有限公司龙凤谷分公司 | PET无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 漳州统实包装有限公司 | 瓶坯（PET） | 21.5g | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 漳州统实包装有限公司 | 塑料防盗瓶盖（PE） | / | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 厦门三印彩色印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/Al/PE） | mm:155×105×0.090 | / | 2022-1-13 | 合格 |
| 厦门万泰来包装有限公司 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | mm:214×0.350 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 良维（厦门）吸塑包装股份有限公司 | 塑料盒（PET） | / | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 厦门欣双荣精密模具有限公司 | 塑料瓶（PE） | 1L/瓶 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门市鹭益印刷包装有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜（PE） | mm：280×0.070 | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 厦门市鹭益印刷包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.070） | mm：275×200×0.085 | / | 2022-4-29 | 合格 |
| 厦门豪盛塑料制品有限公司 | 塑料盒（PP） | / | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 厦门欣荣彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA0.015/LDPE0.103） | mm：270×230×0.120 | / | 2022-3-19 | 合格 |
| 厦门银虹凯工贸有限公司 | 塑料勺（PP） | / | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 印时力（厦门）软包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | mm：180×140×0.090 | / | 2022-5-11 | 合格 |
| 厦门耀恒实业有限公司 | 塑料果冻杯（PP） | / | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 厦门金峰源包装工业有限公司 | PE夹链自封袋 | 20只/盒 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 厦门大一兴业包装材料有限公司 | 塑料托盘（PET） | / | / | 2022-3-24 | 合格 |
| 福塑冠（厦门）包装科技有限公司 | 食品包装用聚乙烯袋 | mm：320×220×0.050 | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 福塑冠（厦门）包装科技有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | mm：250×175×0.070 | / | 2022-5-13 | 合格 |
| 厦门绿泉实业有限公司 | 塑料防盗瓶盖（PE） | 28mm | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 厦门绿泉实业有限公司 | 包装用非复合袋（PE） | mm：2650×2350×0.050 | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 福建南安市协辉印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/VMPET/PE） | mm：120×（55+18）×0.078 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 福建省晋江市兄弟彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm:250×340×0.067 | / | 2022-1-5 | 合格 |
| 福建省晋江市弘星彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm:170×217×0.070 | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 福建省晋江市飞跃印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm:190×240×0.057 | / | 2022-4-6 | 合格 |
| 晋江信联彩印有限公司 | 食品包装用复合膜（PET/CPP） | mm:120×0.050 | / | 2022-5-17 | 合格 |
| 晋江市红顿包装有限公司 | 塑料瓶盖（PP） | / | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 福建腾越塑料制品有限公司 | 塑料盒（PP） | / | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 泉州福海粮油工业有限公司 | 聚酯（PET）食品油瓶 | 5L | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 泉州市泉港顶新日用品有限公司 | 保鲜袋（PE） | mm：200×300×0.005 | / | 2021-6-15 | 合格 |
| 泉怡饮料（福建）有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 19g | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 泉州市德茂密胺餐具有限公司 | 密胺盘 | P001-7 7寸 | / | 2021-11-7 | 合格 |
| 泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 食品保鲜袋（PE） | mm：250×340 | / | 2021-8-18 | 合格 |
| 泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 塑料杯（PP） | 400mL | / | 2021-9-10 | 合格 |
| 泉州市鸿新彩色印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/BOPA/CPP） | mm：180×180×0.097 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 泉州市丰泽华东塑胶有限公司 | 塑料托盘（PET） | mm：215×125×25 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 泉州市新佰骏彩色印刷有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：160×0.063 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 泉州市鼎立纸品包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/CPP） | mm：（55+25）×150×0.1 | / | 2022-1-12 | 合格 |
| 泉州市鲤城红梅彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：95×130×0.04 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 泉州正丰印务有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/CPP） | mm：120×（53+20）×0.068 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 小长方形餐盒 | 500mL | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 泉州市飞富润包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：200×140×0.09 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 泉州市星晨塑胶制品有限公司 | 保鲜袋（PE） | mm：250×350 | / | 2022-2-10 | 合格 |
| 福建省戴康食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 福建永春锦源矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 永春汇源食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 福建安溪清水岩矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 泉州市宏锐包装用品有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/CPP） | mm：（55+25）×150×0.12 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 安溪县怡龙茶叶包装工贸有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/VMPET/PE） | mm：（47+23）×108×0.07 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建联合包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：（40+20）×100×0.07 | / | 2022-2-15 | 合格 |
| 福建省安溪正浩印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/CPP） | mm：（55+25）×145×0.1 | / | 2021-12-16 | 合格 |
| 福建富一锦科技有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm：750×0.09 | / | 2022-1-14 | 合格 |
| 泉州立旺食品有限公司 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）袋 | mm：430×286×0.028 | / | 2021-11-9 | 合格 |
| 泉州立旺食品有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：125×0.039 | / | 2022-1-8 | 合格 |
| 海塑（泉州）新材料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm：680×0.09 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 石狮市佳兴纸塑包装有限公司  | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：260×285×0.08 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 晋江元鼎印刷有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：165×115×0.065 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 泉州市凯星塑料制品有限公司 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 18L | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 晋江市顺辉塑料制品有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 98g | / | 2022-1-4 | 合格 |
| 福建省晋江市佳兴彩印有限公司  | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：90×0.05 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 晋江市鸿盛包装装璜印刷有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/VMCPP） | mm：115×0.055 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 晋江市彩达印刷有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：259×0.055 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 厦门合利成环保科技有限公司 | 塑料盖（PET） | 175mm | / | 2021-12-31 | 合格 |
| 厦门钰得沣塑胶有限公司 | 航空杯（PS） | 150mL | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门阔领科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：1100×（560+260）×0.025 | / | 2022-2-15 | 合格 |
| 厦门阔领科技有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm：260×355×0.06 | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门亿乐天新材料有限公司 | 生鲜盒（PP） | mm：223×133×40 | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 福建元旺食品有限公司 | 食品用聚酯（PET）瓶 | 20L | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 长乐宏航塑料制品有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 32g | / | 2022-4-8 | 合格 |
| 长乐宏航塑料制品有限公司 | 塑料瓶盖（PE） | 5g | / | 2022-4-6 | 合格 |
| 福州市长乐区鹤上华韵饮用水厂 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 15L | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 福州市长乐区益海油脂食品有限公司 | 聚酯（PET）食用油瓶 | 2.5L | / | 2022-4-2 | 合格 |
| 福州福峰包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：230×280×0.07 | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 福建汇邦包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：（230+80）×470×0.135 | / | 2022-3-15 | 合格 |
| 闽侯县群英包装材料有限公司 | 食品包装用夹链自封袋（PE） | mm：240×340×0.055 | / | 2022-3-27 | 合格 |
| 福建三峰包装制品有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：225×245×0.12 | / | 2022-4-12 | 合格 |
| 福州永强彩色包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：180×240×0.08 | / | 2022-4-1 | 合格 |
| 福州远新包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：275×365×0.089 | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 福州杰仕日用品有限公司闽侯分公司 | 食品用保鲜膜（PE） | 25cm×30m | / | 2021-10-15 | 合格 |
| 福州鑫旺缘吸塑包装有限公司 | 蔬菜托 | mm：165×235 | / | 2022-3-20 | 合格 |
| 福州正隆塑胶有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：155×（255+40）×0.09 | / | 2022-4-9 | 合格 |
| 福州塑联永拓新材料科技有限公司 | 食品用包装袋 | mm：450×（250+30）×0.025 | / | 2022-2-11 | 合格 |
| 福州塑联永拓新材料科技有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：240×（98+13×2）×0.077 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 福州启翔包装制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：510×（440+125×2）×0.05 | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 福州盛福包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：200×300×0.08 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 福州乐尔佳包装有限公司 | 聚乙烯薄膜 | mm：560×0.085 | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 福州翔鹰日用品有限公司 | PE厚实保鲜袋 | 25cm×35cm×150只 | / | 2021-8-3 | 合格 |
| 福州翔鹰日用品有限公司 | 食品包装用保鲜膜 | 80m×30cm | / | 2022-4-2 | 合格 |
| 福州翔鹰日用品有限公司 | 家用手套（PE） | 100只/包 | / | 2022-2-8 | 合格 |
| 福州市仓山信德彩印厂（有限合伙） | 食品包装用复合袋 | mm：290×215×0.1 | / | 2022-3-25 | 合格 |
| 福州丰祥包装有限公司 | 食品接触用非复合袋 | mm：200×300×0.078 | / | 2022-3-26 | 合格 |
| 福州丰祥包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：200×300×0.08 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建旗山松泉实业有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 360mL | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 福州鑫凌智包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：320×435×0.078 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 福州鑫凌智包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：200×305×0.078 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 福州郑一佳吸塑有限公司 | PP托盘 | mm：124×190×23 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 | 塑料菜板 | mm：360×245×9 | / | 2022-4-1 | 合格 |
| 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 | PP冰棒模 | / | / | 2022-1-5 | 合格 |
| 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 | 保鲜膜 | 250mm×0.01mm | / | 2022-4-10 | 合格 |
| 福州冠泓新材料科技有限公司 | 食品用塑料盒（PET） | mm：195×92.5×25.5 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福州佳顺塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：265×405×0.045 | / | 2022-3-20 | 合格 |
| 福州铭信塑料彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：170×175×0.025 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 福州铭信塑料彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：233×310×0.05 | / | 2022-4-10 | 合格 |
| 福州龙创包装制品有限公司 | PP托盘 | mm：210×120×45 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 福州京榕彩印有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：220×0.055 | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 福州宏辉包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：165×270×0.055 | / | 2022-4-2 | 合格 |
| 福建航升塑料包装材料有限公司 | 流延CPE薄膜 | mm：690×0.055 | / | 2022-4-27 | 合格 |
| 福建航升塑料包装材料有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/LDPE） | mm：180×200×0.07 | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 福州宏伟塑胶有限公司 | 茶叶盖（PE） | 内径：78.5mm | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 福州宏伟塑胶有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：410×410×950×0.055 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福州尚林彩印包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：265×175×0.09 | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 福建省兴春包装印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：220×320×0.10 | / | 2022-4-27 | 合格 |
| 莆田市群力仿瓷餐具有限公司 | 密胺盘 | cm：19.4×2.4 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福建铭冠包装材料有限公司 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | mm：188×185 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 福建勋宇包装制品有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 11g | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 尔玉餐具（莆田）有限公司 | 密胺碗 | 4.6寸 | / | 2022-4-8 | 合格 |
| 莆田市心福餐具有限公司 | 密胺碗 | 6.2寸 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 福建省莆田市兴源塑料制品有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：220×290×0.06 | / | 2022-3-18 | 合格 |
| 莆田市涵江区泰然餐具厂 | 密胺盘 | cm：21×15.3×2.3 | / | 2021-4-10 | 合格 |
| 莆田洁利餐具有限公司 | 密胺碗 | 6寸 | / | 2022-3-15 | 合格 |
| 莆田市佳和包装印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：250×300×0.085 | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 莆田市佳和包装印刷有限公司 | PP托盘 | mm：175×250×15 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 莆田市涵江区汇盛包装有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 32g | / | 2022-3-28 | 合格 |
| 莆田市涵江欣怡餐具有限公司 | 密胺碗 | 5.3英寸 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 莆田市涵江区天马塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：860×660×0.04 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 莆田市涵江区立顺塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：220×300×0.06 | / | 2022-1-20 | 合格 |
| 莆田市涵江区鸿昌塑料厂 | 商品零售包装袋 | mm：250×（280+40）×0.03 | / | 2022-5-11 | 合格 |
| 莆田市涵江区双鑫塑料制品厂 | PP吸管 | mm：230×12 | / | 2022-5-11 | 合格 |
| 莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | 保鲜袋 | cm：30×40 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | 卫生手套 | 100只/包 | / | 2022-4-9 | 合格 |
| 福建亿润源制版印刷有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：155×（308+35）×0.025 | / | 2022-3-12 | 合格 |
| 福建亿润源制版印刷有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：320×0.045 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 莆田市荔城区创奇餐具有限公司 | 密胺碗 | 6寸 | / | 2022-4-17 | 合格 |
| 莆田市涵江区兴恒峰餐具厂 | 调味碗 | 4.9寸 | / | 2022-4-5 | 合格 |
| 福建新铭日用品有限公司 | 可弯吸管 | mm：210×5 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 莆田市佳源塑料制品有限公司 | 保鲜袋 | cm：25×37 | / | 2022-3-15 | 合格 |
| 闽侯县洋里华庆塑料厂 | 商品零售包装袋 | mm：360×250×0.012 | / | 2022-5-14 | 合格 |
| 福州欣德丰包装装潢印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm：190×220×0.085 | / | 2022-2-19 | 合格 |
| 福州源士通包装有限公司 | 方形塑料盖（PET） | mm：110×110×30 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 福州鼎航包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：180×280×0.1 | / | 2022-4-12 | 合格 |
| 福建顶津食品有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 500mL | / | 2022-5-27 | 合格 |
| 福建顶津食品有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 22g | / | 2022-5-23 | 合格 |
| 漳州市芗城区利民塑料包装彩印厂 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：195×250×0.08 | / | 2022-2-12 | 合格 |
| 漳州易尔塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜（PE） | mm：570×0.065 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 惠安县裕格塑料制品厂 | 食品接触用碗（PS） | 300mL | / | 2022-1-28 | 合格 |
| 达利食品集团有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/VMCPP） | mm：200×0.044 | / | 2022-2-12 | 合格 |
| 达利食品集团有限公司 | 双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP） | mm：170×0.024 | / | 2022-2-15 | 合格 |
| 达利食品集团有限公司 | 塑料防盗瓶盖（PE） | 口径：30mm | / | 2022-2-17 | 合格 |
| 福建宝利薄膜有限公司 | 食品包装用镀铝薄膜（VMCPP） | mm：1215×0.025 | / | 2022-1-21 | 合格 |
| 泉州市勃力包装材料有限公司 | 聚偏二氯乙烯涂布薄膜（KOPP） | mm：1155×0.021 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 泉州市冠昌塑料包装有限公司 | PC饮用水罐 | 16.8L | / | 2021-12-20 | 合格 |
| 泉州岩泉饮品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 530mL | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 福建捷友塑料有限公司 | 食品接触用托盘（PS） | mm：80×80×25 | / | 2022-2-17 | 合格 |
| 泉州鑫兴塑胶有限公司 | 食品接触用餐盒（PP）  | mm：168×154×55 | / | 2022-2-22 | 合格 |
| 泉州鑫兴塑胶有限公司 | 漱口杯（PP） | 250mL | / | 2021-12-16 | 合格 |
| 泉州市思源塑料制品有限公司 | 塑料瓶盖（PE） | 口径：55mm | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 泉州亦奇工贸有限公司 | PET瓶 | 500mL | / | 2022-2-25 | 合格 |
| 南安市南洋纸塑彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（MOPP/VMPET/LDPE） | mm：390×(100+85)×0.06 | / | 2022-2-24 | 合格 |
| 南安市永豪塑胶制品有限公司 | 保鲜袋（PE） | mm：200×280×0.006 | / | 2021-11-10 | 合格 |
| 南安市永豪塑胶制品有限公司 | 食品接触用手套（PE） | / | / | 2021-10-15 | 合格 |
| 福建省白天鹅日用品有限公司 | 保鲜袋（PE） | mm：200×300×0.006 | / | 2021-3-16 | 合格 |
| 新源（福建）塑胶有限公司 | 保鲜袋（PE） | mm：250×350×0.006 | / | 2021-2-15 | 合格 |
| 新源（福建）塑胶有限公司 | 食品接触用餐盒（PP）  | 870mL | / | 2021-12-20 | 合格 |
| 新源（福建）塑胶有限公司 | 食品接触用口杯（PP） | 450mL | / | 2022-2-23 | 合格 |
| 福建省安溪怡鑫包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/CPP） | mm：64×86×0.085 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 安溪县恒信纸塑彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/AL/PE） | mm：130×（57+20）×0.083 | / | 2021-8-10 | 合格 |
| 福建省安溪县和源包装有限公司 | 食品包装用复合膜（PET/PE） | mm：250×0.067 | / | 2022-2-25 | 合格 |
| 福建省泉州皇朝会包装用品有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/Al/CPP） | mm：370×0.012 | / | 2022-2-23 | 合格 |
| 泉州市中天成包装用品有限公司 | PET瓶 | mm:970×720 | / | 2022-1-5 | 合格 |
| 泉州市中天成包装用品有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜（PE） | mm：310×0.055 | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 福建旭贸包装用品有限公司安溪北石分公司 | 食品包装用复合膜（PET/VMPET/PE） | mm：200×0.074 | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 福建省安溪新立制罐包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/VMPET/PE） | mm：115×（55+18)×0.06 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建省安溪立泰塑胶有限公司 | PET瓶 | mm:105×70 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 晋江万美餐具有限公司 | 密胺盘 | 7寸 | / | 2021-11-26 | 合格 |
| 福建省晋江市冠浔塑胶有限公司 | 瓶坯（PET） | 14g | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 晋江市柒源包装印刷有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/MPET/PE） | mm：280×0.07 | / | 2022-2-21 | 合格 |
| 福建百宏高新材料实业有限公司 | 聚酯薄膜（PET） | mm：705×0.015 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建百宏高新材料实业有限公司 | 片材（PET） | mm：600×0.325 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 福建省群英箱聚印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：274×208×0.078 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 晋江市中辉印刷包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/PET/CPP） | mm：250×200×0.091 | / | 2022-3-8 | 合格 |
| 泉州市科乐日用品有限公司 | 保鲜膜（PE） | mm：250×0.08 | / | 2022-2-10 | 合格 |
| 福建永源印刷有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：350×0.055 | / | 2022-3-8 | 合格 |
| 福建永源印刷有限公司 | 食品包装用非复合膜（BOPP） | mm：540×0.030 | / | 2022-1-17 | 合格 |
| 泉州市十泉十美塑料有限公司 | 食品接触用托盘（PP） | / | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 泉州市印尚包装用品有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/VMPET/PE） | mm：180×130×0.1 | / | 2021-12-15 | 合格 |
| 晋江市兴杰利彩色印刷有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：300×180×0.053 | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 晋江市百泉食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 塑料防盗瓶盖（PE） | 口径mm：30/25 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 厦门赢晟科技股份有限公司 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料（PE/纸/PE/Al/PE） | 250mL/包 | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 厦门金德威包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：235×180×0.12 | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 厦门金德威包装有限公司 | 食品包装用非复合膜（PE） | mm：900×0.06 | / | 2022-2-24 | 合格 |
| 厦门德冠科技有限公司 | 塑料防盗瓶盖（PE） | 8mm | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 厦门达山新材料有限公司 | 片材（PP） | mm：740×0.410 | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 呈虹（厦门）高新材料有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：190×85×0.1 | / |  | 合格 |
| 厦门鑫金实塑料有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：430×310×0.07 | / | 2022-2-21 | 合格 |
| 尤溪县沈峰山泉水厂 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 福建省沈郎油茶股份有限公司 | PET油瓶 | 4L | / | 2021-12-22 | 合格 |
| 福建省尤溪闽湖水业有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 260mL | / | 2022-4-16 | 合格 |
| 沙县城关东门酿酒厂 | PET瓶 | 4L | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 沙县泉顺工贸有限公司 | PP桶 | 5L | / | 2022-4-10 | 合格 |
| 沙县金顺源塑料制品厂 | PET瓶 | 5L | / | 2021-12-22 | 合格 |
| 福建泰宁县峨嵋峰水业开发有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 520mL  | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 福建明一天籁生态营养品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 230mL | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 三明柏艺丰包装科技有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：615×0.089 | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 福建永安市格兰矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 330mL | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 龙岩老鹰山食品饮料有限公司 | 塑料瓶坯 | 15g | / | 2022-4-13 | 合格 |
| 龙岩老鹰山食品饮料有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | 口径：30/25 | / | 2022-4-16 | 合格 |
| 龙岩市聚象食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 龙岩市三鑫印刷有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：770×0.055 | / | 2022-3-19 | 合格 |
| 龙岩市鸿华塑料印刷有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：230×550×0.08 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 龙岩龙达彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：278×192×0.08 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福建龙岩新泉塑胶制品有限公司 | 塑料瓶坯 | 32g | / | 2022-4-23 | 合格 |
| 福建龙岩新泉塑胶制品有限公司 | 食品接触用塑料瓶盖 | / | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 福建龙岩新泉塑胶制品有限公司 | 食品包装用防盗瓶盖 | 口径：30/25 | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 福建标致矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 诏安县精工吸塑制品有限公司 | PET瓶  | 130mL | / | 2022-1-10 | 合格 |
| 诏安县天成吸塑盒加工厂 | 食品用托盘（PET） | mm：155×155×30 | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 超正（福建）食品科技有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 666mL | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 东山县闽宏塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：430×750×0.06 | / | 2022-4-24 | 合格 |
| 漳浦德耀塑料包装制品有限公司 | 食品用托盘（PET） | mm：90×90×27 | / | 2022-4-3 | 合格 |
| 厦门源利塑料包装制品有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：400×0.08 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 厦门源利塑料包装制品有限公司 | 商品液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm：660×0.08 | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 光岩（厦门）工贸有限公司 | 塑料瓶（PP） | 360mL | / | 2022-2-23 | 合格 |
| 漳州市宏美达包装有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：200×0.05 | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 漳州连发包装有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：250×0.055 | / | 2022-5-3 | 合格 |
| 龙海市侨发彩印包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：200×（120×70）×0.07 | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 福建省天酬工贸有限公司 | 食品包装用塑料托盘（PP） | mm：80×66×28 | / | 2022-5-3 | 合格 |
| 漳州市群芳塑胶工贸有限公司 | PET瓶 | 380mL | / | 2022-4-23 | 合格 |
| 漳州恒瑞包装材料有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：520×500×0.04 | / | 2022-3-22 | 合格 |
| 漳州富顺康包装制品有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | A类 mm：150×200×0.085 | / | 2022-5-4 | 合格 |
| 漳州市龙文和荣塑胶包装有限公司 | 食品接触用塑料托盘（PP） | mm：170×109×29 | / | 2021-12-16 | 合格 |
| 漳州宏源软包装制品有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPP/CPP） | mm：360×0.049 | / | 2022-5-5 | 合格 |
| 漳州市宇双塑料制品有限公司 | PE瓶 | 860mL | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 漳州豪美塑料包装制品有限公司  | 塑料编织袋（PP） | TA型 mm：490×890 | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 漳州豪美塑料包装制品有限公司  | 商品零售包装袋（PE） | mm：580×950×0.050 | / | 2022-5-2 | 合格 |
| 福建年丰塑胶有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：800×800×0.045  | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 宏全食品包装（漳州）有限公司 | 塑料瓶坯（PET） | 28g | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 漳州升鼎塑胶制品有限公司 | 食品包装用复合膜（PET/EPE/PET/AL/PE） | mm：370×0.23 | / | 2022-4-27 | 合格 |
| 长泰创赢塑料制品有限公司 | 无汽饮料瓶（PET） | 1000mL | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 长泰创赢塑料制品有限公司 | 塑料瓶坯(PET) | 42g | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 金冠（龙海）塑料包装有限公司 | 保鲜膜（PE） | mm：300×0.01 | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 漳州市欣盛塑料包装有限公司 | 食品包装用托盘（PET） | mm：330×235×25 | / | 2022-4-27 | 合格 |
| 佳格食品（厦门）有限公司 | PET瓶 | 1.8L | / | 2022-5-11 | 合格 |
| 华中塑胶工业（厦门）有限公司 | 食品包装用复合膜（BOPA/LDPE） | A类 mm：135×185×0.075 | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 碳酸饮料瓶（PET） | 500mL | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 厦门展锋机电有限公司 | 食品接触用塑料杯（PC） | 175mL | / | 2022-3-26 | 合格 |
| 厦门长塑实业有限公司 | 双向拉伸尼龙薄膜（BOPA） | mm：580×0.015 | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 通达创智（厦门）股份有限公司 | 香料瓶（PP） | mm：112×43.8 | / | 2022-1-17 | 合格 |
| 厦门新星包装有限公司 | 塑料瓶盖（PE） | 5.6g | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 厦门新星包装有限公司 | 塑料瓶（PET） | 170mL | / | 2022-4-16 | 合格 |
| 厦门乐思包装科技有限公司 | 商品零售包装袋（PP） | mm：250×450×0.025 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 厦门精创成工贸有限公司 | 食品接触用塑料盖（PET） | 直接：150mm | / | 2022-5-13 | 合格 |
| 厦门同威吸塑包装有限公司 | 食品接触用塑料盒（PP） | mm：70×70×30 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 厦门富锦塑胶工业有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：300×（315+120）×0.02 | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 厦门富锦塑胶工业有限公司 | 商品零售包装袋（PP） | mm：（240+50）×200×0.025 | / | 2022-1-22 | 合格 |
| 厦门富锦塑胶工业有限公司 | 食品包装用复合袋（PET/PE） | mm：300×400×0.062 | / | 2022-4-8 | 合格 |
| 乐拓（厦门）环保包装有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：200×300×0.07 | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 乐拓（厦门）环保包装有限公司 | 商品零售包装袋（PP） | mm：200×350×0.035 | / | 2022-1-20 | 合格 |
| 乐拓（厦门）环保包装有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPA/LDPE） | mm：180×270×0.08 | / | 2021-12-25 | 合格 |
| 晋江市文足塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：320×420×0.025 | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 晋江市雅信包装制品有限公司 | 食品接触用盖（PE） | 直径：127mm | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 晋江建安文市塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋（PE） | mm：200×300×0.028 | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 霞浦县葛红山食品有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 霞浦县瀚海包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：137×258 | / | 2022-1-20 | 合格 |
| 福鼎市艺兴包装有限公司 | 聚乙烯料酒瓶 | 1.75L | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 福建鼎瑞塑料制品有限公司 | 塑料餐盒 | / | / | 2022-3-1 | 合格 |
| 福建柏艺丰软包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：203×110×43 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 福鼎市丰茂包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：300×210 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 柘荣县百岁泉饮料有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 福建新味食品有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 福安市正能量生物科技有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 370mL | / | 2022-3-4 | 合格 |
| 福建氧巴活泉矿泉水有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 550mL | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 宁德市天下水坊包装制品有限公司 | 塑料瓶坯 | 13.8g | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 宁德鲁花食用油有限公司 | PET油瓶 | 1L | / | 2021-10-22 | 合格 |
| 福建黄金源包装有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：275×0.075 | / | 2022-2-22 | 合格 |
| 福建鑫德盛包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：120×140 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 古田县润城工贸有限公司 | PET托盘 | mm:200×240 | / | 2022-2-26 | 合格 |
| 福建省古田县海梦彩印有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：460×0.050 | / | 2022-3-8 | 合格 |
| 福建省盛泓彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：200×290×0.080 | / | 2022-2-27 | 合格 |
| 宁德市励盛包装材料有限公司 | PET塑料瓶 | / | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建省古田县鑫太阳彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：260×360 | / | 2022-2-23 | 合格 |
| 古田县鑫和兴塑料制品厂 | PET托盘 | / | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 厦门市汇博金印刷有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：300×400×0.065 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 厦门和德昌塑胶有限公司 | PET塑料瓶 | 400mL | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 厦门印诚工贸有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：140×0.076 | / | 2022-3-8 | 合格 |
| 厦门星成鑫工贸有限公司 | 塑料盖 | / | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 厦门市佰鹭岛塑料包装有限公司 | PET托盘 | mm:200×40×55 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 福建省邵武市天源家居用品有限公司 | 密胺碟 | B02 | / | 2021-7-5 | 合格 |
| 福建省邵武市天城绿色包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：205×275×0.100 | / | 2022-3-5 | 合格 |
| 福建省邵武市天城绿色包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：240×360×0.07 | / | 2022-3-15 | 合格 |
| 福建武夷山水食品饮料有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 513mL | / | 2022-3-15 | 合格 |
| 南平拓农科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：240×360×0.06 | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 福建省唐金包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：330×540 | / | 2022-3-16 | 合格 |
| 福建省唐金包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：205×275 | / | 2022-3-17 | 合格 |
| 福建省建瓯市远顺健身茶研究所 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 399mL | / | 2022-3-16 | 合格 |
| 福州三角井山泉水开发有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-3-21 | 合格 |
| 福州市伟华塑料制品有限公司 | 食品包装用广口圆桶（PET） | L8512 | / | 2022-6-21 | 合格 |
| 福州市伟华塑料制品有限公司 | 食品包装用塑料瓶盖（PP） | / | / | 2022-6-21 | 合格 |
| 福州宏达包装有限公司 | 食品用聚酯（PET）瓶 | 500mL | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 福州宏达包装有限公司 | 聚丙烯（PP）瓶盖 | / | / | 2022-3-17 | 合格 |
| 福州绿嘉食品有限公司  | 商品零售包装袋 | mm：290×455 | / | 2022-3-21 | 合格 |
| 福建鑫东昇彩印包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：220×270×0.072 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 福建鑫东昇彩印包装有限公司 | 食品包装用聚乙烯（PE）片膜 | mm：450×650×0.040 | / | 2022-2-26 | 合格 |
| 福建省创达印刷包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：250×200×0.120 | / | 2021-12-5 | 合格 |
| 福清市必兴塑料制品有限公司 | 塑料托盘(PP) | mm:210×130 | / | 2022-3-13 | 合格 |
| 福清市鼎杰塑料制品有限公司 | 塑料碗（PP） | 2200mL | / | 2022-3-23 | 合格 |
| 福建省福清市万马包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：170×160×0.100 | / | 2021-11-29 | 合格 |
| 福清乐康洁塑胶有限公司 | 塑料碗（PS） | 280mL | / | 2022-3-26 | 合格 |
| 福清市威嘉印刷包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：230×160×0.070 | / | 2022-3-29 | 合格 |
| 福清市龙田小日塑料加工厂 | 食品包装用复合袋 | mm：310×435×0.070 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 福清市龙田小日塑料加工厂 | 商品零售包装袋 | mm：160×260×0.060 | / | 2022-3-9 | 合格 |
| 福清市永兴包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：230×340×0.050 | / | 2022-3-22 | 合格 |
| 福建省健浩水产养殖有限公司 | 食品包装用聚酯（PET）瓶 | 200mL | / | 2021-10-20 | 合格 |
| 鑫园（福建）包装印刷有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：200×235 | / | 2021-10-19 | 合格 |
| 福州千翔家居用品有限公司 | 保鲜袋 | mm:300×200 | / | 2021-10-7 | 合格 |
| 福州千翔家居用品有限公司 | 一次性手套 | / | / | 2022-1-8 | 合格 |
| 福州安鑫塑业有限公司 | 塑料瓶盖 | / | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 福州安鑫塑业有限公司 | 聚酯（PET）瓶 | 450mL | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 福清市鸿粮包装彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：270×300×0.078 | / | 2022-1-16 | 合格 |
| 福清市鸿粮包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：300×145×0.080 | / | 2022-1-10 | 合格 |
| 福建福融新材料有限公司 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | mm：1158×0.019 | / | 2022-1-30 | 合格 |
| 福建中联兰天投资集团有限公司 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | mm：660×0.030 | / | 2022-3-25 | 合格 |
| 福建顶香油脂食品有限公司 | （PET）油瓶 | 300mL | / | 2022-3-11 | 合格 |
| 福清市天亿彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：455×310 | / | 2022-3-2 | 合格 |
| 福州益人塑胶制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：205×250 | / | 2022-3-7 | 合格 |
| 福州丰豪塑胶有限公司 | 聚酯（PET）瓶 | 500mL | / | 2022-4-1 | 合格 |
| 福州丰豪塑胶有限公司 | 塑料瓶盖（PE） | / | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 三明市博昇模具塑胶制品有限公司  | 塑料瓶坯 | 15.6g | / | 2022-4-8 | 合格 |
| 三明市博昇模具塑胶制品有限公司  | 塑料防盗瓶盖 | 2g | / | 2022-3-3 | 合格 |
| 三明市唯宝食品开发有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2022-3-18 | 合格 |
| 三明市三元三鑫塑料制品厂 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2022-3-17 | 合格 |
| 福建省思源矿泉水有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 330mL | / | 2022-4-15 | 合格 |
| 福建省仙师泉山泉水有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 330mL | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 福建紫云山泉饮用水有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 510mL | / | 2022-4-21 | 合格 |
| 龙岩市连城县宏美达包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：360×445 | / | 2022-3-28 | 合格 |
| 龙岩连城邦威塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：170×270×0.090 | / | 2022-4-5 | 合格 |
| 福建冠豸山矿泉水有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2022-4-22 | 合格 |
| 福鑫德（漳州）塑胶建材有限公司  | 塑料餐盒 | mm:176×117×70 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 福鑫德（漳州）塑胶建材有限公司  | 聚丙烯（PP）挤出片材 | / | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 漳州新智源塑胶有限公司 | 塑料托盘 | mm:270×190×30 | / | 2022-2-12 | 合格 |
| 漳州特绿洁塑料制品有限公司 | 塑料餐盒 | 500mL | / | 2022-2-12 | 合格 |
| 漳浦合润塑料制品有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 1000mL | / | 2022-2-25 | 合格 |
| 漳浦县臻至塑料厂 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 1L | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 漳浦县毅峰塑料制品厂 | 塑料托盘(PET) | mm:118×51×36 | / | 2022-2-10 | 合格 |
| 漳州市信诚塑料制品有限公司 | 塑料勺 | 15.5cm | / | 2022-3-8 | 合格 |
| 漳浦三桦塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：160×390×0.040 | / | 2022-2-4 | 合格 |
| 漳浦三桦塑料制品有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度:0.06mm | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 福建国发工贸有限公司 | 塑料托盘（PP） | / | / | 2022-4-19 | 合格 |
| 漳州文乐塑料制品有限公司 | 1500圆形餐盒 | WL-Y-1500 | / | 2022-4-16 | 合格 |
| 漳州市盛宇塑料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度:0.075mm | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 漳州市盛宇塑料有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：550×570×0.065 | / | 2022-4-17 | 合格 |
| 龙海市冠彩彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：410×560×0.065 | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 龙海市冠彩彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm：155×250 | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 童城（福建）包装制造有限公司 | 聚乙烯（PE）瓶 | / | / | 2022-4-10 | 合格 |
| 童城（福建）包装制造有限公司 | PET罐 | / | / | 2022-5-7 | 合格 |
| 漳州宝洁士塑料制品有限公司 | 塑料餐盒(PP) | / | / | 2022-5-8 | 合格 |
| 漳州市安兴彩印有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 福建正德丰包装彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：235×375 | / | 2022-4-17 | 合格 |
| 福建正德丰包装彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:(167+35)×115 | / | 2022-4-4 | 合格 |
| 漳州杰安塑料有限公司 | PET塑料片材 | / | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 漳州杰安塑料有限公司 | 聚丙烯（PP）吸管 | mm:4×150 | / | 2022-3-16 | 合格 |
| 漳州顶津食品有限公司 | 塑料瓶坯 | 17g | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 丝耐洁（福建）口腔健康科技有限公司 | 塑料口杯 | / | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 漳州市华西彩印有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:190×320 | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 密胺餐盘 | / | / | 2022-2-19 | 合格 |
| 长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | 聚丙烯（PP）挤出片材 | / | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | 食品包装用PS托盘 | / | / | 2022-5-10 | 合格 |
| 漳州朴塑塑料制品有限公司 | 塑料餐盒（PP） | / | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 长泰县新泰塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | A类 mm:250×180×0.080 | / | 2022-5-6 | 合格 |
| 福建省佳胜雅工贸有限公司 | 塑料航空杯（PS） | 50mL | / | 2022-4-23 | 合格 |
| 漳州日茂塑胶有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：180×270 | / | 2022-4-10 | 合格 |
| 漳州日茂塑胶有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:150×170×0.062 | / | 2021-10-13 | 合格 |
| 漳州金枫工贸有限公司 | 食品包装用PET瓶 | 450mL | / | 2022-3-23 | 合格 |
| 厦门佳辉龙实业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：250×290 | / | 2021-10-2 | 合格 |
| 厦门佳辉龙实业有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-2-16 | 合格 |
| 厦门市晶锐永兴塑胶有限公司 | 塑料杯（PC） | 45mL | / | 2022-1-22 | 合格 |
| 厦门市杏林意美包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度:0.04mm | / | 2022-3-6 | 合格 |
| 厦门市杏林意美包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:130×190 | / | 2022-2-26 | 合格 |
| 厦门雅科盛实业有限公司 | 塑料航空杯（PS） | 200mL | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 厦门亮键兴塑胶有限公司 | 塑料盖（PE） | / | / | 2022-4-26 | 合格 |
| 厦门鑫新光塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:200×330×0.080 | / | 2022-5-9 | 合格 |
| 厦门市三磊包装材料有限公司 | 夹链自封袋 | mm：235×165×0.050 | / | 2022-2-18 | 合格 |
| 欣福晟（厦门）实业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：355×240 | / | 2022-5-13 | 合格 |
| 欣福晟（厦门）实业有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:150×195 | / | 2022-4-25 | 合格 |
| 厦门市金鑫龙包装工业有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-4-6 | 合格 |
| 厦门鹭翔塑料有限公司 | 塑料餐盒（PP） | / | / | 2022-5-13 | 合格 |
| 厦门申达塑料彩印包装有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm:395×0.045 | / | 2022-2-28 | 合格 |
| 厦门市锐益工贸有限公司 | 分数盘盖（PET） | / | / | 2022-5-14 | 合格 |
| 厦门市安泰嘉包装材料有限公司 | 食品罐内衬纸 | / | / | 2022-4-28 | 合格 |
| 厦门慕荣工贸有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:180×250×0.080 | / | 2022-2-20 | 合格 |
| 南安市水头镇伟福胶袋厂 | 商品零售包装袋 | mm：280×400 | / | 2022-5-13 | 合格 |
| 福建省南安市永记印务有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:250×180×0.075 | / | 2022-3-10 | 合格 |
| 福建省南安市鸿图塑胶制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm：250×350 | / | 2022-2-18 | 合格 |
| 泉州市台同塑料制品有限公司 | 布丁杯（PP） | / | / | 2022-4-20 | 合格 |
| 泉州市联发印刷包装有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-4-18 | 合格 |
| 晋江市安海立信塑胶包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:340×200×0.077 | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 福建省凯安包装科技有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-5-18 | 合格 |
| 福建鹏达包装材料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度:0.105mm | / | 2022-4-7 | 合格 |
| 福建友达印刷有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | / | 2022-5-12 | 合格 |
| 厦门金峰源包装工业有限公司 | PE保鲜膜 | 30cm×30m | / | 2021-7-14 | 合格 |
| 莆田市金景餐具股份有限公司 | 密胺碗 | 12.7×6.7cm | / | 2021-7-24 | 合格 |
| 福州市帝永工贸有限公司福安分公司 | 花裙密胺碗 | 5寸 | / | 2022-1-10 | 合格 |

**表2 福建省食品接触用塑料制品产品质量省级监督抽查结果（不合格）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| 福建省恒新家居用品有限公司 | 密胺盘 | / | / | 2022-1-10 | 不合格 | 三聚氰胺特定迁移量（4%乙酸，回流温度，4h） | 福建产品质量检验研究院 |
| 南安市星宝仿瓷餐具有限公司 | 密胺盘 | / | / | 2021-5-12 | 不合格 | 三聚氰胺特定迁移量（4%乙酸，回流温度，4h） |
| 泉州伟峰彩印有限公司 | 食品包装用复合膜 | mm：260×0.05 | / | 2022-2-23 | 不合格 | 横向剥离力 |
| 晋江三达彩印有限公司 | 食品包装用复合袋（BOPP/CPP） | mm：390×500×0.058 | / | 2022-3-1 | 不合格 | 横向剥离力 |
| 莆田市涵江区鸿昌塑料厂 | 食品包装用复合袋（PET/CPP） | mm：155×300×0.045 | / | 2022-5-11 | 不合格 | 水蒸气透过量 |
| 龙岩连城和兴塑料包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm：170×250×0.095 | / | 2022-4-10 | 不合格 | 蒸发残渣（正己烷 常温，2h） |
| 漳州市龙文区集盛塑料厂 | 密胺碗 | 4.5寸 | / | 2022-3-31 | 不合格 | 三聚氰胺特定迁移量（4%乙酸，回流温度，0.5h） |
| 福建省南安市南星纸塑有限公司 | 食品包装用复合袋 | mm:215×265×0.050 | / | 2022-5-16 | 不合格 | 横向剥离力 |

**食品接触用塑料制品产品小常识**

日常生活中百姓常接触的食品接触用塑料制品有塑料饮水杯、保鲜膜、密胺餐具等，消费者在购买时可注意以下情况：

1.看标识

购买时认准QS标志或“食品用”字样。所购产品一般都贴有产品合格证，印有生产厂家的企业名称、地址和电话，并标明了产品的主要成分、性能和适用的温度范围，有的还明确标出产品保质期，密胺餐具和保鲜膜要注意是否有“禁止放入微波炉加热”的警示。

2.闻气味

选购塑料水杯时，可通过闻气味鉴别产品的质量，对于劣质塑料杯子，靠近就能闻见刺鼻的劣质塑料味或者胶皮味，说明这个杯子质量很差，尽量不要购买。

3.看外观

一般塑料制品的底部都有明确的编号标示，用作水杯的比较放心的是编号5或7，其中5代表材质为聚丙烯（PP），使用温度为-20℃～120℃，一般可微波使用；7代表是聚碳酸酯（PC）及其它类，常见的产品如水壶、太空杯、饮用水罐等。对于密胺餐具光滑、光泽度好、图案鲜艳亮丽，毛孔细密、光泽度好，劣质密胺餐具不光滑，光泽度差、颜色暗、图案不清晰、花纸发黄、纸痕明显，毛孔粗、无光泽。

4.摸样品

优质的密胺餐具打磨顺滑、不粗糙、不割手、打磨痕迹不明显、光亮、不易脏、易清洗；劣质的密胺餐具打磨粗糙、不规则、有明显的打磨痕迹、割手、无亮度、易脏、难清洗。