附件2

2023年儿童玩具等6种儿童学生产品质量

省级监督抽查不合格产品情况分析

- 一、儿童玩具产品抽查结果分析

儿童玩具产品不合格发现率2.86%，在全省共抽查63家企业生产的70批次产品，不合格2批次，其中泉州1批次，厦门1批次；不合格项目：机械与物理性能正常使用（小零件）、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜。一是机械与物理性能正常使用（小零件）。不合格1批次。玩具含有小零件，未设警示说明，可能存在儿童误吞小零件，造成窒息的危害。不合格原因：生产企业对现行国家标准理解不足，产品中存在小零件但未设置规范警示说明。二是用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜。不合格1批次。塑料袋平均厚度小于0.038mm，最薄厚度小于0.032mm，且在任意最大为30mm×30mm的面积上，孔的面积不能满足至少占1%，不符合标准要求，儿童在玩耍过程可能吸附在儿童口鼻处，造成窒息的危害。不合格原因：企业用于包装玩具部件的塑料袋太薄，企业对塑料袋厚度的质控把关不严。

- 图6.1各地市儿童玩具抽查批次          图6.2各地市儿童玩具抽查

- 不合格产品发现率

质量提升辅导建议：一是加强对玩具GB 6675系列标准学习，在产品包装或说明书中增加小零件的警示说明。二是更换符合标准的玩具包装袋，加强对玩具包装袋供应商供货的品质管控。

- 二、童鞋产品抽查结果分析

- 童鞋产品不合格发现率5%，在全省共抽查40家企业生产的40批次产品，不合格2批次，不合格项目为重金属总量（镉）、外底耐磨性能。一是重金属总量。不合格1批次。儿童的皮肤娇嫩，对重金属的耐受力相对成人来说更弱，健康更容易受到影响。鞋子长期与孩子接触，一旦重金属超标被人体吸收后，重金属会倾向于积累在肝脏、骨骼、肾脏、心脏及大脑中，毒性会破坏或减弱智力和中枢神经功能，影响儿童智力。不合格原因：重金属是部分染料和助剂的组成元素，童鞋的生产原料，如鞋面织物，在染色后可能残余重金属离子，处理不当就会造成重金属残留过量。二是外底耐磨性能。不合格1批次。外底耐磨性能不合格的危害主要是鞋子外底在正常穿着中就会磨损严重或磨透而无法穿用，大大降低了鞋的使用寿命，严重影响消费者的使用。不合格原因：外底配方不合理。在耐磨性能试验中，由于外底的胶料配方中橡胶和填充剂选择不当，底材过软、在磨痕处可发现类似海绵状的微小孔径或混入杂质，致使其产品的耐磨性差。同时由于近年来鞋材的原材料价格大幅度上涨和劳动力成本上升，生产企业为降低成本，使用价格低廉的代用品作为配合剂并降低橡胶在整个配方中的含量，是导致产品质量出现缺陷的主要原因。

- 图7.1各地市童鞋查批次          图7.2各地市童鞋抽查

- 不合格产品发现率

质量提升辅导建议：一是强化日常工艺控制，加强对生产过程所使用化学助剂和染料筛选和产品检测。二是生产企业不应在鞋底材料中掺入不合格的橡胶或其他填充物等杂质，应选用耐磨性能较好的鞋底材料。

- 三、儿童及婴幼儿服装产品抽查结果分析

- 儿童及婴幼儿服装产品不合格发现率4%，在全省共抽查50家企业生产的50批次产品，不合格2批次，不合格原因为纤维含量、pH值。一是纤维含量。不合格1批次。纤维含量标识标注不全或标注不准确一方面直接影响消费者的选购，部分以次充好的产品会对消费者造成欺骗。不合格原因：1.服装企业多是根据供应商提供的纤维成分含量或者凭经验标注纤维成分含量，准确性差；2.个别企业一种纤维含量标签在多种产品上混用；3.生产企业欠缺纤维基础知识，会出现混淆纤维种类的情况，以及标注时因为大意等情况将含量对调。二是pH值。不合格1批次。体皮肤表面呈弱酸性，可以防止外界病菌的入侵，如果与皮肤直接接触的纺织品超过人体皮肤适宜的范围，人体的弱酸性环境将会遭到破坏，从而造成皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病。不合格原因：无纺布在染整过程中，会接触到酸性和碱性的物质，因此在后期生产的过程中需增加水洗工艺。部分企业对于水洗工艺控制不好或水洗不充分，导致产品的pH值不合格。

- 图8.1各地市儿童及婴幼儿服装抽查批次    图8.2各地市儿童及婴幼儿服装

- 抽查不合格产品发现率

质量提升辅导建议：一是服装生产企业在采购面料时，应要求企业提供面料种纤维种类及具体含量；不同批次产品要严格区分，不能单纯而想当然地通过肉眼区分、进行标识标注。企业质控人员要加强相关标准文本的学习，正确理解标准中对纤维含量标识的要求，根据面料所含纤维种类及含量，客观进行标注。二是企业需要加强水洗工艺控制，针对不同产品特点制定合理的水洗工艺；企业实验室加强试验过程控制，同时可通过组织或参加实验室比对等方法，提高企业实验室人员技术水平，确保测试结果可靠性。

- 四、学生服装产品抽查结果分析

- 学生服装产品不合格发现率为2%，在全省共抽查50家企业生产的50批次产品，不合格2批次，不合格项目纤维含量。纤维含量标识标注不全或标注不准确一方面直接影响消费者的选购，部分以次充好的产品会对消费者造成欺骗；另一方面，服装中所含纤维种类与服装的洗涤维护息息相关，标识不正确的话会影响穿着过程中的护理。不合格原因：一是服装企业多是根据供应商提供的纤维成分含量或者凭经验标注纤维成分含量，准确性差；二是个别企业一种纤维含量标签在多种产品上混用；三是生产企业欠缺纤维基础知识，会出现混淆纤维种类的情况，以及标注时因为大意等情况将含量对调。

- 图9.1各地市学生服装抽查批次    图9.2各地市学生服装抽查

- 不合格产品发现率

- 质量提升辅导建议：一是服装生产企业在采购面料时，应要求企业提供面料种纤维种类及具体含量。二是不同批次产品要严格区分，不能单纯地通过肉眼去区分标识标注。三是企业质控人员要加强相关标准的学习，正确理解标准中对纤维含量标识要求，根据面料所含纤维种类及含量，客观进行标注。

- 五、课桌椅产品抽查结果分析

课桌椅产品不合格发现率为7.5%。在全省共抽查20家企业生产的40批次产品，不合格3批次，不合格项目为甲醛释放量和安全性。一是甲醛释放量。不合格2批次。甲醛释放量超标会对学生的身体健康造成影响，长期接触含有甲醛释放量高的产品会伤害学生们的身体健康。不合格原因：课桌椅生产企业采用的基材甲醛释放量不符合标准要求，从而造成甲醛释放量超标。二是安全性。不合格1批次。安全性项目不合格容易出现手指卡进孔或缝隙内无法拔出，会造成学生手指被卡夹伤的安全事故发生，对学生的人身安全会造成影响。不合格原因：生产企业未按照QB/T 4071-2021《课桌椅》标准规定的 “无覆盖的孔洞直径及间隙应≤5mm或≥25mm”组织产品。

- 图10.1各地市课桌椅抽查批次      图10.2各地市课桌椅抽查

不合格产品发现率

质量提升辅导建议：一是生产企业应加强产品标准学习和掌握，高度重视产品安全性要求，严格按照产品标准要求组织生产；二是生产企业应从学生安全角度，优化产品设计，重视安全性项目相关设计，减少一些不必要的安全隐患存在。

- 六、学生书包产品抽查结果分析

- 学生书包产品不合格发现率10%，在全省共抽查10家企业生产的10批次产品，不合格1批次，不合格项为邻苯二甲酸酯项。不合格原因：在于生产企业为提升书包视使用体验感，过量使用邻苯二甲酸酯等作为增香剂和成膜剂，影响人体激素系统，可引起儿童性早熟，并对儿童的神经发育造成一定的影响。此外，在近日国家市场监督管理总局发布的通报中，学生书包国抽86批次产品，25批次不合格，其中21批次不合格项为邻苯二甲酸酯项。

- 图11.1各地市学生书包抽查批次      图11.2各地市学生书包抽查

不合格产品发现率

- 质量提升辅导建议：加强日常工艺控制，加强对生产过程所使用的增塑剂的筛选，加强产品检测。